WAKOL  D 1640

Паркетный клей

Область применения: дисперсионный клей предназначен для укладки мозаичного паркета, торцевого паркета и дубового паркета-брусчатки, а также двухслойного готового паркета на хорошо впитывающие основы.

WAKOL D 1640 соответствует требованиям DIN 281

Особые свойства:

- Подходит для стульев на колесиках

- Подходит для полов с подогревом

Технические данные:

Сырьевая основа:        дисперсионный клей на основе искусственных смол

Средство для очистки: водой, прежде чем лак засохнет

Способ нанесения:      наносить при помощи зубчатого шпателя, напр. ТКВ, В2 или В3.

Зубья выбирать таким образом, чтобы обратная сторона паркета полностью была покрыта клеем.

Расход:                         около 600-1000 грамм на м², в зависимости от поверхности

Время выдержки

перед укладкой паркета:          нет

Время нанесения:       около 15-20 мин, в зависимости от количества нанесенного клея

Время схватывания: Окончательно затвердевает через приблизительно 24-48 часов. Шлифовать и наносить лак только после достижения начальной влажности паркета.

Условия хранения:     хранить при температуре не ниже +5ْ С, чувствительный к морозу

Срок хранения:            около 6 месяцев при комнатной температуре

Качества клея по требованиям к опасным материалам:         не опасен

Код:                          D2

Грунтовые основания:

Грунтовое основание, также как и климатические условия должны соответствовать стандартным нормам DIN 18356. Основание должно хорошо впитывать влагу, быть сухим, прочным ровным, без трещин, загрязнений и вяжущих веществ.

На стяжку для полов с подогревом наносить только универсальную грунтовку  WAKOL D 3074. При этом необходимо учитывать время высыхания грунтовки.

При укладывании паркета на литой асфальт или на сульфаткальциевую стяжку (ангидридную стяжку),  а также на не впитывающие влагу основания необходимо шпатлевать 3мм-вым слоем, в зависимости от способности поглощения влаги шпатлевкой.

Не рекомендуется наносить WAKOL на магнезиевую и кислотную стяжку, а также на битумно-изоляционное покрытие.

Использование:

Перед использованием клей хорошо перемешать. Клей следует наносить равномерным слоем зубчатым шпателем, тщательно промазывая поверхность (избегая непромазанных мест).

Нанести клей на стяжку, на поверхность не более 1м².  Укладывать паркет сразу же, подбивая и хорошо прижимая плашки. Следите за тем, чтобы обратная сторона плашки была тщательно промазана.

Сохранять расстояние между стеной и полом, учитывая деформацию паркета!

Примечания:

Указанное время нанесения и высыхания соблюдать при температуре +20˚С и относительной влажности 65%. Отклонение от данных климатических условий приводит к изменению времени.

При работе с клеем температура воздуха должна быть не ниже +15 ˚С, а относительная влажность не ниже 65%.

При холодной погоде в помещении, где будет проводиться укладка, паркет и клей необходимо своевременно нагреть до нужной температуры.

Для укладывания паркета из экзотических пород дерева, а также укладывании паркета на литой асфальт или на сульфаткальциевую стяжку (ангидридную стяжку) использовать WAKOL  PU 210 или К 420.

Необходимо придерживаться всех данных и норм, указанных в технической информации.